昆山市儿童及婴幼儿服装产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于昆山市市场监督管理局组织的儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

抽样数量为同一规格2件/条/套(其中备样1件/条/套)。

3.检验依据

表1儿童及婴幼儿服装产品检验项目

| 序号 | 检验项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 GB/T 29862-2013 GB/T 31900-2015 GB/T 33271-2016 GB/T 39508-2020 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度a |  | GB/T 18886-2019 |
| 10 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057.1-2007 GB/T 2910.1-2009 等 |
| 11 | 重金属a | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯a |  | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 附件抗拉强力b |  | GB 31701-2015 |
| 14 | 绳带要求 |  | GB 31701-2015 |
| 15 | 附件锐利性 |  | GB/T 31702-2015 |
| 16 | 羽绒含绒量 | GB/T14272-2021 | GB/T 14272-2021 |
| 17 | 绒子含量 |  | GB/T 10288-2016 GB/T 14272-2021 |
| 18 | 鸭毛（绒）含量 |  | GB/T 14272-2021 |
| 19 | 鹅毛绒含量 |  | GB/T 10288-2016 |
| 20 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 |
| 21 | 金属针 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 22 | 耐久性标签及位置b | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 备注： 1、a 仅考核 A 类产品； 2、b 仅考核婴幼儿产品； 3、重金属仅考核含有涂层和涂料印染的织物，指标为铅、镉总量占涂层质量的比值； 4、邻苯二 甲酸酯仅考核含有涂层和涂料印染的织物； 5、序号16-19 只考核羽绒制品； 6、针织类产品耐摩擦色牢度只做直向。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 14272-2021 《羽绒服装》

GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》

GB/T 33271-2016 《机织婴幼儿服装》

GB/T 39508-2020 《针织婴幼儿及儿童服装》

FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》等

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。