昆山市防水材料产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于昆山市防水材料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次建筑防水卷材产品抽取样品2卷，其中1卷为检验样品，1卷为备用样品。每批次建筑防水涂料产品抽取样品2桶（组），其中1桶（组）为检验样品，1桶（组）为备用样品。

- 检验依据

表1预铺防水卷材（GB/T 23457-2017）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 最大拉力时伸长率 | GB/T 328.8-2007 |
| 4 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18-2007 |
| 5 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 7 | 低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 10 | 热老化-低温柔性 | GB/T 23457-2017 |
| 11 | 热老化-低温弯折性 | GB/T 23457-2017 |

表2预铺防水卷材（GB/T 23457-2025）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 最大拉力时伸长率 | GB/T 328.8-2007 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
| 5 | 膜断裂伸长率 | GB/T 528-2009 |
| 6 | 撕裂强度 | GB/T 529-2008 |
| 7 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 |
| 8 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 9 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 10 | 低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 |
| 11 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 |
| 12 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 13 | 热老化-低温柔性 | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 热老化-低温弯折性 | GB/T 23457-2017 |
| 15 | 总铅含量 | GB 45320-2025 |

表3弹性体/塑性体改性沥青防水卷材（GB 18242-2008/GB 18243-2008）

产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26—2007 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 328.11—2007 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 328.14—2007 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10—2007 |
| 5 | 拉力 | GB/T 328.8—2007 |
| 6 | 延伸率 | GB/T 328.8—2007 |
| 7 | 浸水后质量增加 | GB 18242-2008 GB 18243-2008 |
| 8 | 热老化-低温柔性 | GB 18242-2008 GB 18243-2008 |

表4弹性体/塑性体改性沥青防水卷材（GB/T 18242-2025）

产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26—2007 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 328.11—2007 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 328.14—2007 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10—2007 |
| 5 | 最大拉力 | GB/T 328.8—2007 |
| 6 | 最大拉力时延伸率 | GB/T 328.8—2007 |
| 7 | 热老化-低温柔性 | GB/T 18242-2025 |
| 8 | 总铅含量 | GB 45320-2025 |

表5自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能-拉力 | GB/T 328.8—2007 |
| 2 | 拉伸性能-最大拉力时延伸率 | GB/T 328.8—2007 |
| 3 | 耐热性 | GB 23441-2009 GB/T 328.11—2007 |
| 4 | 低温柔性 | GB/T 328.14—2007 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 328.10—2007 |
| 6 | 剥离强度 | GB/T 328.20—2007 |
| 7 | 渗油性 | GB 23441—2009 |
| 8 | 持粘性 | GB 23441—2009 |
| 9 | 热老化-低温柔性 | GB/T 328.14—2007 |
| 10 | 可溶物含量 | GB/T 328.26—2007 |

表6高分子防水材料（片材）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度-常温（23℃） | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉断伸长率-常温（23℃） | GB/T 18173.1-2012 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 529-2008 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 |
| 5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 |
| 7 | 复合强度 （FS2型表层与芯层） | GB/T 18173.1-2012 |

表7聚合物水泥防水涂料（GB/T 23445-2009）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB 45671-2025 |
| 3 | 氨含量 |  | GB 45671-2025 |
| 4 | 苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 5 | 甲苯+乙苯+二甲苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 6 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 7 | 可溶性重金属含量 | 镉（Cd）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 铬（Cr）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 汞（Hg）含量 | GB 45671-2025 |
| 8 | 固体含量 |  | GB/T 16777-2008 |
| 9 | 拉伸强度（无处理） |  | GB/T 16777-2008 |
| 10 | 断裂伸长率（无处理） |  | GB/T 16777-2008 |
| 11 | 低温柔性 |  | GB/T 16777-2008 |
| 12 | 不透水性 |  | GB/T 16777-2008 |

表8聚合物水泥防水涂料（GB/T 23445-2025）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB 45671-2025 |
| 3 | 氨含量 |  | GB 45671-2025 |
| 4 | 苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 5 | 甲苯+乙苯+二甲苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 6 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 7 | 可溶性重金属含量 | 镉（Cd）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 铬（Cr）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 汞（Hg）含量 | GB 45671-2025 |
| 8 | 固体含量 |  | GB/T 16777-2008 |
| 9 | 拉伸性能（标准状态） | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 |
|  |  | 断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 |
| 10 | 低温柔性 |  | GB/T 328.14-2007 |
| 11 | 不透水性 |  | GB/T 16777-2008 |

表9聚氨酯防水涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 2 | 苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 4 | 苯酚含量 |  | GB 45671-2025 |
| 5 | 蒽含量 |  | GB 45671-2025 |
| 6 | 萘含量 |  | GB 45671-2025 |
| 7 | 游离二异氰酸酯（游离TDI）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 8 | 短链氯化石蜡（C10～C13）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 9 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 10 | 可溶性重金属含量 | 镉（Cd）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 铬（Cr）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 汞（Hg）含量 | GB 45671-2025 |
| 11 | 固体含量 |  | GB/T 19250-2013 |
| 12 | 拉伸强度 |  | GB/T 16777-2008 |
| 13 | 断裂伸长率 |  | GB/T 16777-2008 |
| 14 | 低温弯折性 |  | GB/T 16777-2008 |

表10聚合物水泥防水浆料（双组分）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB 45671-2025 |
| 3 | 氨含量 |  | GB 45671-2025 |
| 4 | 苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 5 | 甲苯+乙苯+二甲苯含量 |  | GB 45671-2025 |
| 6 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 7 | 可溶性重金属含量 | 镉（Cd）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 铬（Cr）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 汞（Hg）含量 | GB 45671-2025 |
| 8 | 干燥时间 |  | JC/T 2090-2011 |
| 9 | 粘结强度（无处理） |  | JC/T 2090-2011 |

表11聚合物水泥防水浆料（单组分）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB 45671-2025 |
| 3 | 氨含量 |  | GB 45671-2025 |
| 4 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 45671-2025 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | 镉（Cd）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 铬（Cr）含量 | GB 45671-2025 |
|  |  | 汞（Hg）含量 | GB 45671-2025 |
| 6 | 干燥时间 |  | JC/T 2090-2011 |
| 7 | 粘结强度（无处理） |  | JC/T 2090-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 23457-2017   《预铺防水卷材》

GB/T 23457-2025   《预铺防水卷材》

GB 18242-2008     《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 18243-2008     《塑性体改性沥青防水卷材》

GB/T 18242-2025   《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》

GB 23441-2009     《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB/T 18173.1-2012 《高分子防水材料 第1部分：片材》

GB/T 19250-2013   《聚氨酯防水涂料》

GB/T 23445-2009   《聚合物水泥防水涂料》

GB/T 23445-2025   《聚合物水泥防水涂料》

JC/T 2090-2011    《聚合物水泥防水浆料》

GB 45671-2025     《建筑防水涂料安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。